WRI.271.1.2017.DN	  				                               Mława, dnia 02.02.2017r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania na poprawę spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w mieście Mława poprzez budowę  ulicy Górnej.

Zamawiający informuje, że w dniu  01.02.2017r. wpłynęły następujące pytania:

- Proszę o dokładne określenie warstw konstrukcyjnych pod jezdnią, chodnikami, ścieżką rowerową oraz zjazdami.

- Jakie warstwy konstrukcyjne maja być pod przejściem przez wysepkę w okolicach ronda? 
Na przekroju normalnym nie ma wyszczególnionych warstw. Z jakiego materiału Zamawiający przewiduje wykonanie wysepki przed rondem? Od 0+450 do 0+501,92?

- Proszę o dokładne określenie rodzaju (fazowa, bezfazowa) i koloru kostki na chodnikach, ścieżkach rowerowych, zjazdach oraz przejściu przez wysepkę.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna- beton asfaltowy AC 8 S – grubość 5 cm.

- podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 16 P – grubość 7 cm.

- podbudowa pomocnicza – grubość 20 cm z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
(0-31,5) stabilizowanego mechanicznie (E>400 MPa).

- podbudowa – warstwa odsączająca – 15cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji wynosi 0,47 m.

Konstrukcja chodników:

- warstwa ścieralna  - 6cm – kostka betonowa (szara z fazą) na posypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm.

- podbudowa – warstwa odsączająca – 10 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji wynosi 0,19 m.

Konstrukcja ścieżki rowerowej:

- warstwa ścieralna  - 6 cm kostka betonowa (czerwona bez faz) na posypce piaskowo –cementowej grubość 3 cm.

- podbudowa - warstwa odsączająca – 10 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji wynosi 0,19 m.

Konstrukcja wjazdy bramowe:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (czerwona z fazą, na przejściu ścieżki rowerowej przez zjazd, kostka czerwona bez faz) – 8,0 cm

- podsypka piaskowo-cementowa – 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie – 15 cm

- podbudowa – warstwa odsączająca – 10 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji wynosi 0,36 m.

Ad. 2

Pod przejściem przez wysepkę w okolicach ronda należy przyjąć układ warstw konstrukcyjnych jak dla wjazdu  tj.:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (czerwona z fazą) – 8,0 cm

- podsypka piaskowo-cementowa – 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie – 15 cm

- podbudowa – warstwa odsączająca – 10 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji wynosi 0,36 m.

Krawężniki wokół wyspy betonowe trapezowe 15*21*30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 (Beton B15) ułożone na plask.

Ad. 3

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 tj.:

- chodniki: kostka betonowa gr. 6 cm (szara z fazą),

- ścieżka rowerowa: kostka betonowa gr. 6 cm (czerwona bez faz),

- zjazd: kostka betonowea gr. 8 cm (czerwona z fazą, na przejściu ścieżki rowerowej przez zjazd, kostka czerwona bez faz),

- wysepka: kostka betonowa gr. 8 cm (czerwona z fazą).